530795

Parquet
Descrizione: HARO 4000 Plancia 180 4B Rovere grigio tabacco Sauvage retro spazzolato naturaLin plus 530795
Design: Plancia 180
Essenze: Rovere grigio tabacco
Scelta: Sauvage
Finitura: retro spazzolato naturaLin plus
Bisellatura: 4B
Connessione: Top Connect
Dimensioni mm (HxlxL): 13,50 x 180,00 x 2200,00
Rivestiment: ca. 3,5 mm
Conf. (plance): 8 pezzi
Conf. (M2): 3,170 m²
Struttura tecnica: struttura 3-strip / Minilistelli in legno come strato intermedio
Posa: posa flottante o incollata
Made in Germany
Garanzia (privato): 30
Blauer Engel: sì
Marchio CE: sì
Adatto per riscaldamento a pavimento: sì
Resistenza attiva al calore: 0,110 m² K/W
Classe dincendio: CFLS1
Caratteristica antiscivolo: R10
Resistenza alle ruote delle sedie: DIN EN 425
Parquet HARO, certificato 70% PEFC 
privo di plastificante
Numero di articolo: 530795